关于加强建设工程钢筋质量管理的通知

各有关单位、各质量安全监督机构、总站各科室：

为确保工程质量，切实规范钢筋加工行为，防止在建工程使用不合格钢筋，结合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）、住建部《关于进一步加强建筑工程使用钢筋质量管理工作的通知》（建质[2011]26号）等规范、文件要求，现就加强钢筋加工管理有关工作通知如下：

一、高度重视钢筋质量。

钢筋是建设工程的主要受力材料，违法使用不合格钢筋、违规张拉或冷拔调直加工的钢筋，会直接影响工程质量，危害人民群众生命财产安全。各有关单位、各质量安全监督机构、总站各科室必须进一步提高认识，高度重视建筑工程使用钢筋的质量，确保钢筋外观质量、重量和力学性能满足相关规范标准以及设计文件要求，严禁违法加工钢筋行为。

二、切实加强钢筋进场管理。

钢筋进场时，施工、监理单位应对材料合格证明文件进行核查；对钢筋的外观质量和重量进行检查，并按有关规定进行见证取样。对重量偏差超过规范要求、外观存在严重质量缺陷、力学性能不满足要求的钢筋，不得进入施工现场，不得在工程中使用。

三、切实加强钢筋加工管理。

1、钢筋现场加工的，必须严格按国家标准规范进行。盘条钢筋调直应采用专用机械，不得采用卷扬机进行冷拉调直，禁止采用冷拔方法。钢筋调直时，严禁超出规范允许的冷拉率张拉，确保钢筋力学性能。监理单位应加强钢筋调直过程旁站监理，严格控制冷拉率，对调直后的钢筋外观质量及钢筋直径实行逐批检验，必要时可进行力学性能检测。发现不符合国家标准要求的，严禁使用。施工单位拒不改正的，应立即向质量监督机构和建设行政主管部门报告。

2、钢筋委托外加工的，施工单位要与钢筋加工企业签订书面合同，明确质量要求并督促钢筋加工企业要严格按有关标准进行加工，并对加工成型的钢筋质量负责。外加工钢筋进场时，施工、监理单位应逐批检查钢筋外观质量、核查产品合格证和出厂检验报告，并对成型钢筋按同一厂家、同一牌号、同一规格、同一批次进行见证取样检测，未经检测合格不得投入使用。

3、施工单位要建立完善外加工钢筋进场及使用台帐，注明加工企业、外加工钢筋规格、数量、质量证明文件、原材料复检报告、成型后二次检测报告以及使用范围、部位等信息，健全外加工钢筋的可追溯性。

四、立即开展钢筋外加工情况自查自纠。

各建设单位、施工单位、监理单位要对所建设工程所用钢筋是否存在外加工，外加工钢筋使用情况做一次自查自纠，填写自查表（见附件），于2015年12月15日前报工程监督部门。

五、切实加强钢筋质量监督管理

在企业自查的基础上，各质量安全监督机构、总站各监督科室在监督检查工作中，要加强钢筋加工质量的监督检查，除查看钢筋质量出厂合格证明文件和见证取样检测报告外，还应增加钢筋直径抽检频次，凡钢筋直径偏差超出规范允许偏差的，禁止在工程中使用；对钢筋材质或加工质量有怀疑的，可当场封样进行监督检测；对检查发现施工现场存有不合格钢筋的，要责令全数退场处理。对有证据证明不合格钢筋已用于工程的，应按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等规范、规定的要求督促责任主体立即处置并依照相关法律、法规，依法严格追究相关责任单位和个人的责任。

杭州市建设工程质量安全监督总站

2015年12月4日

抄报：市建委,委工程处、市场处，丁狄刚、裘新谷

杭州市建设工程质量安全监督总站党政办    2015年12月4日印发

签  发：王萌                                            共印：5份

外加工钢筋使用情况自查表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位 |  | 责任人 联系电话 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 联系电话 |  |
| 监理单位 |  | 总监 联系电话 |  |
| 钢筋加工企业名称 |  | 书面合同签订情况 |  |
| 外加工钢筋规格 |  |
| 外加工钢筋使用部位 |  |
| 外加工钢筋质量证明文件情况 |  |
| 外加工钢筋进场检验情况 |  |
| 检查单位签章 |
| 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |